Tehnične zahteve za SKLOP 3: **TESNILNI MATERIAL**

Tesnilni material se bo uporabljal za manj zahtevne pogoje tesnjenja. Ustrezati pa mora sledečim zahtevam:

* Tesnilne vrvice s steklenimi vlakni morajo ustrezati sledečim obratovalnim pogojem: premogov prah,

žveplena atmosfera,

temperature do 550oC,

tlak ne presega 2 bar.

* Lojene tesnilne vrvice morajo ustrezati sledečim obratovalnim pogojem:

tesnjenje vodnih črpalk,

tlak do 20 bar,

temperatura do 800C,

abrazivni delci v mediju,

povišan pH.

* PTFE tesnilne vrvice morajo ustrezati sledečim obratovalnim pogojem:

Tesnjenje črpalk in ventilov

Tlak do 50 bar

Temperatura do 200°C

Medij je voda, kisline, lugi

* Dobavljene tesnilne vrvice morajo biti dostavljene v originalni embalaži.
* Za steklene, lojene in PTFE tesnilne vrvice morajo biti k ponudbi priloženi tehnični listi z natančno tehnično specifikacijo in navodili za uporabo.

**Dobavni rok:**

Dobavni rok za vse pozicije je maksimalno 30 dni od datuma odpoklica. V kolikor pogodbenik prekorači dogovorjeni dobavni rok je skladno s pogodbo dolžan plačati penale.